请问各种塑料原料的特性如何？

| 原料名称 | 中、英文全名 | 特 性 |
| --- | --- | --- |
| ABS | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚合物 Acrylonitrile - Butadene - Styrene | - 一般普通料，较易成型，属乙烯类；乳白色、半透明，耐冲击性比PS佳。 - 流动性、化学电镀密着性及耐热性佳。成型品质能安定。 - 浇口部分的表面外观极易形成明显的熔合线。 - 调整各聚合物组成比例可得各种特性的ABS、机械强度与耐热性在泛用塑料中极为优秀、表面光泽、表面喷涂及电镀性佳、具吸湿性、底色为黄色，一般成品均须染色。 |
| AS(SAN) | 丙烯晴-苯乙烯共聚合物 Styrene-Acrylonitrile | - 一般普通料，较易成型，属乙烯类。 - 流动性佳、成型性佳、成型能率佳。 - 容易破裂。 - 容易发生飞边。 |
| BT | BT树脂 Bismaleimide Triazine | - 耐热性与板面附着力佳。 - 可满足高速传输之电路板需求。 - 可阻止漏电现象发生。 |
| CA | 醋酸纤维素 Cellulose Acetate | - 流动性佳、成型性佳。 - 表面光滑美丽，尺寸精度佳、易着色。 - 透明、可挠性、加工性佳。 |
| CE | 氰酸酯树脂 Cyanate Ester | - 纯氰酸酯的介电常数为2.8。 - 搭配不同的增强纤维可制成不同介质常数的基材，以玻璃纤维增强时，介质常数值可低至3.1。 |
| EP | 环氧树脂(冷凝胶) Epoxy Resin | - 金属接着性大、耐药品性佳。 - 机械强度大、绝缘性佳。 - 传统的环氧树脂称为双官能基环氧树脂，着火后会继续燃烧，直至高分子中的碳、氢、氧燃烧完毕为止。 |
| ETFE | 乙烯-四氟乙烯共聚合物 Ethylene Tetrafluoroethylene | - 为热塑性氟素树脂的一种。 - 良好的电气特性：极佳的绝缘材料，有非常低的介电常数。 - 耐燃性佳、耐热性佳。 - 极佳的抗化学性：几乎对所有的化学品不起反应。 - 机械强度高、低摩擦、收缩性大。 - 耐候性极佳：直接曝露于阳光、雨水或废气中没有损耗或变形，长时间曝露于户外特性并无改变。 - 耐药品性佳。 - 加入GF、CF时可增加其振动性。 |
| FR-PET | 强化聚对苯二甲酸二乙酯 Polybutylene Terephthalate | - 电气特性优、耐候性佳、机械性能优异、耐热性佳。 - 结晶速度快、成型性极佳、流动性良好。 - 吸水性低，尺寸安定性良好。 - 表面光泽佳，着色性良好。 - 耐有机溶剂、油、弱酸。 - 耐热性优于FR-PBT。 |
| MF | 三聚胺甲硅树脂(三聚胺甲硅树脂科学瓷、三聚氰胺美耐皿) Melamine Fomraldehyde | - 与UF同，唯耐水性表面硬度大。 - 耐燃性、无色、易于着色。 |
| M-PPE | 变性聚氧化二甲苯树脂 M-PPE | - 加工安定性佳、机械性能优异。 - 耐热性、耐水性佳。 - 具自熄性、电气特性佳。 - 成型收缩率小，抗化学药品性差。 |
| LCP I型 | 液晶高分子 Ⅰ型 Liquid Crystal Polymer Type Ⅰ | - 耐热性最高。 - 耐药品性、尺寸安定性及自己润滑性佳。 - 弯曲强度高、浓碱蒸气中会产生劣化。 - 各向异性大、须高温成型、价格高。 |
| LCP II型 | 液晶高分子 Ⅱ型 Liquid Crystal Polymer TypeⅡ | - 耐药品性佳、高流动性、振动吸收特性及机械强度佳。 - 纵膨胀系数小。 - 弯曲强度差、各向异性大。 - 强度会受厚度影响。 - 未充填的品级易产生表层剥落现象。 |
| LCP III型 | 液晶高分子 Ⅲ型 Liquid Crystal Polymer Type Ⅲ | - 耐药品性佳、高流动性、振动吸收特性及成型性佳。 - 弯曲强度差、各向异性大。 |
| PA | 聚醯胺 Polyamide (Nylon) | - 溶液黏度低，流动性佳。 - 收缩率的安全性不良、易形成飞边。 - 熔解温度以外时之硬度高，可能对模具，螺杆等有损伤。 - 其黏度对加热温度敏感性高，亦是吸湿性大的塑料。 - 高温时流动性佳，本身不易熔解，熔解后又易冷却凝固。 - 强韧、自己油滑但耐磨、吸震性强、耐热、耐寒、耐药品性佳。 - 机械强度佳、玻璃纤维增强效果、气体遮蔽性、吸湿性佳。 - 低温耐击性强度不足。 - 吸湿后尺寸及物性变化大，尺寸安定性差。 |
| PAI | 聚醚醯亚胺 Polymide Imide | - 机械强度高、硬度高。 - 难燃、耐候性佳。 - 耐化学药品、耐热水俱优。 - 电气特性优、容易加工成型、尺寸安定性佳。 - 耐热性佳，耐蠕变性优越。 - 260℃以下弹性系数变化小。 - 成型性、流动性、耐碱性及吸湿性差。 - 价格高。 |
| PAR | 聚芳香酯 Polyarylate, U-Polymer | - 机械性佳，无色透明（未充填）。 - 耐温、HDT均为150℃以上，低温耐冲击。 - 不易燃烧，氧气指数36.8。 - 耐候性、抗紫外线及电气特性佳。 - 冲击强度大，厚度依存性小。 - 高温蠕变性佳。 - 耐溶剂性、耐酸碱性及流动性差。 |
| PBT | 聚对苯二甲酸乙丁二醇酯 Polybothlene Terephthalate | - 成型性、耐候性佳、耐热性、热老化性、电气性、耐疲劳性、耐磨性、耐热水性及耐药品性佳。 - 和PET同属饱和性聚酯类，熔融度高、结晶迅速、固化速度快。 - 耐冲击强度差。 |
| PC | 聚碳酸酯树脂 Polycarbonate | - 熔液粘度高，须使用高压、高温成型。 - 残余应力高，容易发生断裂。 - 由于硬度较高，易损伤模具。 - 有废料挤出。 - 透明、强韧、低温安定性优。 - 耐候性、耐光性、耐冲击性、耐热性。 - 高低温的机械性佳。 |
| PCTFE | 聚氯化三氟乙烯 Polychlorotrifluoethylene | - 熔液粘度极高，须高压成型。 - 易发生变色。 |
| PDAP或DAP | 聚邻-苯二甲酸二丙烯酯 Polydially Phthalate或Polyarylphthalate | - 强度大、绝缘性、耐药品性、耐热性佳。 - 尺寸安定性佳、湿润时耐磨耗性佳。 - 可低压成型。 |
| PE | 聚乙烯 Polyethylene | - 比水轻、柔软，收缩大，容易发生弯曲及变形。 - 冷却时间长，成型品有凹陷，须要强制脱模。 - 成型收缩率受模具温度的影响大，安定性不良。 - 流动性良好、热安定性佳，但易变形。 - 不耐热、接着印刷差。 - 耐药品、耐水性、电气绝缘性佳。 |
| PEEK | 聚苯醚醚酮（聚二醚酮） Polyether Ether Ketone | - 耐温、热安定性佳、超高耐热（较PPS优良）。 - 耐冲击、耐磨、耐蠕变、耐疲劳特性等机械强度高。 - 耐药品性（浓硫酸除外）、耐热水性最佳（PPS，PES以上）。 - 耐γ射线、难燃、挤出加工性皆佳。 - 高温高湿下，电气特性极优。 - 发烟量最小，耐放射线。 - 价格高，须高温成型，流动性差。 - 韧性、强度及刚性均佳。 - 耐燃性佳，不须添加耐燃剂。 - 加工性不良。 |
| PEI | 聚醯胺醯、亚胺 Polyetherimide | - 用于射出成型加工，拉力强度最高。 - 难燃，耐蠕变性最佳。 - 耐磨、耐温、耐油、耐化学品均佳。 - 耐燃性及耐候性佳，发烟量少，透明性佳（未充填）。 - 150℃以下弹性系数变化小。 - 须高温成型，流动性、耐碱性及吸湿性差。 |
| PES/PESF | 聚醚 Polyether Sulfone | - -100℃～170℃，机械强度俱佳，耐温。 - 尺寸安定性佳、透明性佳（未充填）。 - 耐高温水蒸汽与热水及酸碱。 - 耗氧指数高，难燃。 - 电气特性优秀。 - 发烟量少。 - 高温蠕变性优越。 - 180℃以下，弹性系数变化小。 - 耐溶剂性及耐候性差，须高温成型。 |
| PF | 酚醛树脂(电木粉) Phenofic | - 机械强度大、绝缘性、耐燃烧性、耐水性、耐酸性、耐油性及安定性佳。 - 暗色不耐碱、易变色、染色性有限。 |
| PFA | 四氟乙烯的共聚合物 Tetrafluoroethylene- Perfluoroalkoxyethylene | - 热塑性氟素树脂的一种。 - 良好的电气特性：极佳的绝缘材料，有非常低的介电常数与非常低的介电消散因子。 - 耐热性：使用温度范围广泛（-200℃～280℃）。 - 耐燃性：是一种耐燃性稳定的物质，可以用于不同的用途。 - 极佳的抗化学性：几乎对所有的化学品不起反应。 - 机械强度高。表面能量低。 - 耐候性极佳：直接曝露于阳光、雨水或废气中没有损耗或变形，长时间曝露于户外特性并无改变。 - 耐药品性佳、低摩擦系数、非粘着性。 - 成型性不良、收缩性大、价格高。 |
| PI | 聚醯亚胺 Polyimide | - 耐热性最高。耐磨、耐蠕变、耐放射性优。 - 耐药品性优、不耐强酸。 - 注射成型、挤出成型均困难。 - 240℃下弹性系数变化小。 - 耐药品性佳（浓硝酸除外）。 - 成型性、吸湿性差。 - 结晶化温度高。尺寸变化很小。 |
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯(压克力) Polymethyl Methacrylate | - 韧性强、无色透明。 - 光学性、绝缘性、加工性及耐候性佳。 |
| POM | 聚甲醛树脂 / 聚氧化甲烯树脂(缩醛) Polyfounoldehyde ResinPolyox Mothylene Resin | - 俗称塑料钢，高温易分解，耐药品性良好。 - 耐磨性优异、自身具润滑性、强韧、耐久力大、耐热、耐药品性佳。 - 机械性佳、耐冲击。 - 无自熄性、抗酸性较差、成型收缩率大。 - 类似尼龙、耐磨耗类似PC。 - 高机械性质、弹性回复性极佳、热安定性较差、比重高（1.41）。 |
| PP | 丙烯树脂(聚丙烯) Polypropylene Resin | - 流动性差、充填不良有流痕形成，压力不足，容易发生凹陷，需要高压成型。 - 光学用途时，透明度成问题，当异种材料混合时，须注意防止其分解。 - 成型性极佳、机械强度比PE高。 - 耐水、耐药品性、电气绝缘性佳。 - 容易产生变形，翘曲及低陷。 - 有黏着性、为最轻的塑料。 - 比重低（约0.90）、透明性佳、不吸湿、价廉、耐热及一般机械强度均不甚高、发泡倍率不高、印刷性较差。 |
| PPO | 聚氧化二苯 Polyphenylene Oxide | - 电气特性、耐热水性、耐燃性佳。 - 耐药品性及加工性差。 |
| PPS | 聚苯硫醚 Polyphenylene Sulfide Ether | - 耐热性及耐燃性佳，高温下，机械强度仍很好。 - 结晶速度快，结晶度高达60％～65％。 - 尺寸安定性佳，电气特性佳，熔融粘度低、成型性佳。 - 耐化学性佳，耐药品性极优（浓硝酸除外），与TEFLON相当，且200℃下，无任何溶剂可溶解PPS。 - 耐冲击性、耐候性、韧性及磨擦磨耗特性较差。 - 会有毛边，机械性质受模具温度影响。 |
| PS | 聚苯乙烯 Polystyrene | - 一般普通料，属乙烯类 - 流动性佳，成型性佳，成型效率高。 - 容易破裂，不耐冲击。 - 容易发生飞边。 - 无色透明、易于染色、绝缘性佳。 - 耐水性、耐药品性佳。 |
| PSF | 聚砜 Polysulfone | - 在-100℃～150℃之机械强度高，电气特性保持稳定。 - 耐温，UL746，HDT均为150℃以上。 - 耐药品性佳，耐热水及水蒸气最突出，在温度变化下，均能保持优良之电气特性。 - 高温下可耐氧及臭氧之劣化。 - 无毒、FDA及卫生规格均可符合，琥珀色透明。 - 耐酸碱性佳、未充填时透明性佳。 - 耐溶剂性、流动性差。 |
| PTFE | 聚四氟乙烯 Polyterafluorethylene | - 高低温电气绝缘性佳。 - 耐药品性强度极大。 - 耐热性、耐磨性及安定性佳。 |
| PU或PUR | 聚氨基甲酸酯 Polyurethane | - 有弹性、强韧。 - 耐磨耗性、耐热性、耐油性、耐老化性佳。 - 稍不耐酸、碱及热水。 |
| PVA | 聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol | - 无色透明弹性体。 - 耐热性佳。 - 绝缘软化点高。 |
| PVAC | 聚醋酸乙烯酯 Polyvinyl Acetate | - 无色透明。 - 接着性、耐光性佳。 - 耐热性差。 - 吸水性大、大部分之溶剂皆可溶。 |
| PVDC | 聚乙烯甲醛 Polyvinylindene Chloride | - 比PVC耐药品大。 - 耐热性佳。 - 薄膜的透气性小。 |
| PVC | 聚氯乙烯（硬质） Polyvinly Chloride | - 热安定性不良，成型温度与分解温度范围接近。 - 流动性不良、外观不易保证。 - 会腐蚀模具。极易烧焦、产生酸性气体。 - 强度、电气绝缘性、耐药品性佳。 - 加增塑剂会软化。 - 耐热性不佳。 - 比重高（1.4）、具耐燃性、印刷性佳、不同配方有不同特性、应用范围广泛、价廉、环保冲击大、加工温度超过190℃时易裂解，放出HCI腐蚀性气体。 |
| SP或SI | 硅酮塑料(或硅氧树脂) Silicone Plastics | - 耐高低温、绝缘佳。 - 特有表面物理性、脱模性、消泡性、耐磨性优。 - 耐日光、耐化学药品、无毒。 |
| TPE(TPR) | 热塑性弹性体 Thermoplastic Elastomers (Thermoplastic Rubber) | - 柔软、有弹性、触感佳。 - 加工简易、快速、可回收再使用。 |
| TPU | TPU树脂 Thermoplastic Polyurethane | - 机械性质优异、弹性佳。 - 耐磨耗性、抗化学性质佳。 - 与血液和细胞组织有很好的相容性。 - 加工容易。 |
| UF | 膝-甲醛(膝醛树脂、尿素、尿素树脂、电玉) Urea Fomraldehyde | - 无色、着色自由。 - 与PF性质类似而稍劣、耐水性和耐候性不好。 |
| UP | 不饱和聚酯(冷凝胶) Unsaturated Polyester | - 绝缘性佳。 - 玻璃纤维补强之UP机械强度大。 - 耐热、耐药品、可低压成型、耐水。 |

请问各种常用塑料的应用产业及产品为何？

| 塑料名称 | 中、英文全名 | 应用范围 |
| --- | --- | --- |
| PVC (Faste Resin) | 聚氨乙烯糊状树脂(PVC幼粉) Polyvinyl Chluride Faste Resin | 人造皮、洋娃娃。 |
| Silicone Rubber | 聚硅橡胶(硅橡胶、聚硅橡胶、硅橡胶) Silicone Rubber | 移印机胶类、耐热部件、导电塑料。 |
| ABS | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚合物 (ABS胶、超不碎胶) Acrylonitrile - Butadene - Styrene | - 电气：电气零件、电器用品外壳、收音机外壳。 - 机械：机械之构造体、金属化用品、汽车仪表板。 - 建筑：陈列橱、管类。 - 日用品：日用品外壳、文具、容器、吸尘器零件。 - 其它：安全帽、电池箱、高级玩具、运动用品。 |
| CA | 醋酸纤维素 Cellulose Acetate | - 电气：收音机壳、电话器。 - 机械：汽车方向盘、电扇叶片。 - 建筑：涂料。 - 日用品：照相软片、录音带、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。 - 其它：眼镜框、难燃烧物。 |
| CAB | 醋酸丁酸纤维素 Cellulose Acetate Butyionate | 镜框、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。 |
| CAP | 醋酸丙酸纤维素 Cellulose Acetate Propionate | 镜框、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。 |
| CP | 丙酸纤维素 Cellulose Propionate | 镜框、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。 |
| EP | 环氧树脂(冷凝胶) Epoxy Resin | 黏合剂、工模材料、建筑材料、油漆、绝缘材料、金属涂料、金属接着剂、工具治具、积层板等。 |
| EPS | 发泡聚苯乙烯(发泡胶) Expanded Polystyrene | 货品包装、绝缘板、装饰板。 |
| EVA | 乙烯-醋酸乙烯共聚物(橡皮胶) Ethylene Vinyl Acetate Copolyn | 鞋底、吹气玩具制品、包装胶膜。 |
| FEP | 聚四氟乙烯/氟化乙烯丙烯/聚六氟丙烯 Telrafluorocthyleth /Fluorinated Ethylene Propyle/Polyhexaf Luropropylene | 易洁护层、保护及润滑喷剂、耐热部件。 |
| FR-PET | 强化聚对苯二甲酸二乙酯 Polybutylene Terephthalate | 电子电器：断电器、整流器、线轴、吹发机风口、灯罩。 运输：电装组件、挡泥板、刹车器把手。 工业零件：冷却风扇、把手。 |
| HDPE | 高密度聚乙烯 High Density Polyethylene | 包装胶袋、购物袋、玩具、胶瓶、水桶、电线、大货桶。 |
| HIPS 475 | 高重击聚苯乙烯(不碎胶、高冲击硬胶) High Impact polystyrene | 玩具、日用品、收音机壳、电视机壳。 |
| LDPE | 低密度乙烯(软胶、花料、筒料、吹瓶料) Low Density Polyethylene | 包装胶袋、购物袋、玩具、胶瓶、胶花、电线。 |
| MF | 三聚胺甲硅树脂(三聚胺甲硅树脂、科学瓷、三聚氰胺、美耐皿) Melamine Fomraldehyde | 玻璃、餐具、装饰品、电器配件及外壳、配电盘、机械零件、汽车零件、丽光板、涂料、接着剂、容器、纸、布的树脂加工。 |
| M-PPE | 变性聚氧化二甲苯树脂 M-PPE | - 电子电器：连接器、开关、定时计外壳、线轴断电器、照相机、整流器外壳。 - 汽车： 仪表板、视镜外壳、轮圈盖、后挡风板。 - 工业零件：机具外壳、马达盖、水量计器等。 |
| Novolac Resole | 酚醛树脂 Novolac(酚多醛少) Resole(酚少醛多) | 单面板之电路板 |
| PA | 聚酯酸(尼龙) Polyamide | - 运输：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。 - 电子电器：电器、连接器、卷线轴、计时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件。 - 工业零件：椅座、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具、齿轮、轴承、座垫、凸轮。 - 纺织：纺织梭拉链、人造纤维。 - 建筑：户车、尼龙皮（农业用）。 - 日用品：梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品。 - 其它：渔网、轴套、齿轮、外壳、配件、运动用品、医疗器具。 |
| PAI | 聚醚醯亚胺 Polymide Imide | - 汽车零件：引擎零件、轴承套。 - 电机零件：CCL基板、连接器微波炉。 - 医疗器材：灯光反射板。 |
| PAR | 聚芳香酯 Polyarylate, U-Polymer | - 电子电器：电机零件、电器外壳、连接器、电器基座、火星塞、开关。 - 汽车零件：保险丝盖、仪表板镜、灯罩。 - 机械加热零件、塑料PUMP。 - 太阳镜片、针筒。 |
| PBT | 聚对苯二甲酸乙丁二醇酯 Polybothlene Terephthalate | - 电子电器：电器部件、机器部件、无熔线断电器、电磁开关、家电把手、连接器。 - 运输：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖。 - 工业零件：风扇、键盘、钓具、卷线器零件、灯罩。 - 其它：运动器材。 |
| PC | 聚醛酸酯(防弹胶) Polycarbonate | - 电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电器外壳、电器部件、咖啡壶、计算器零件、电气零件。 - 运输：保险杆、分电盘、安全玻璃。 - 工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片、电动工具外壳、透明件、防弹玻璃、精密机械零件、螺帽、齿轮、轴承等。 - 建筑：涂料。 - 日用品：家庭用品、软片、果汁机、电吹风、奶瓶。 - 其它：接着剂、安全帽。 |
| PDAP或DAP | 聚邻-苯二甲酸二丙烯酯 Polydially Phthalate或Polyarylphthalate | 电晶体抵抗器、电气计算器、壁面材料、屋顶材料、绝缘胶带。 |
| PE | 聚乙烯 Polyethylene | - 电气：电波机器零件、电线被覆。 - 机械：挡泥板。 - 建筑：可挠性水管。 - 日用品：包装材料、食器、容器、药瓶、水筒、塑料袋。 - 其它：玩具、杂货。 |
| PEEK | 聚苯醚醚酮（聚二醚酮） Polyether Ether Ketone | - 电机零件：连接器、影印机零件。 - 工业零件：齿轮、阀、轴承、轴承套、活塞环。 - 汽车零件活塞套、轴承套。 - 软质PC板、电线、光纤被覆、粉体涂装。 |
| PEI | 聚醯胺醯、亚胺 Polyetherimide | - 电机零件：基座、连接器、开关、IC电路基板、电子微波炉、复印机零件。 - 汽车、机械用轴承、轴承套、封止材料。 |
| PES / PESF | 聚醚 Polyether Sulfone | - 电器零件、PC板、插头。 - 工业零件：水蒸汽阀接头、干燥盖、照相机零件。 - 汽车零件之轴承套、冷却系统。 - 医疗食品用阀、管件、杀菌容器、针筒、人工肺。 |
| PET | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 Polyethylene Terephthalate | 汽水胶瓶、纤维、录音带、磁带、相机底片、食品包装容器、化妆瓶、药瓶。 |
| PF | 酚醛树脂(电木粉) Phenofic | - 电气：灯头、电挚、电器外壳、各种电器零件。 - 机械零件：齿轮、刹车来令。 - 日常用品：食器、容器、烹调器握柄、烟斗。 - 其它：接着剂、安全帽、涂料、麻将。 |
| PI | 聚醯亚胺 Polyimide | 飞机、汽车、太空探险、原子力、电气等高性能要求之用途。 |
| PMMA | 聚甲基丙烯酸酯(压克力) Polyinethyl Methaorylate | - 电气：照明器具零件、透明胶板。 - 机械：防风玻璃、车尾灯。 - 建筑：广告灯座、广告牌。 - 日用品：钮扣、装饰品、太阳镜片、文具、灯罩、相机镜片、镜面、人造首饰。 - 其它：眼镜、假牙、光学零件、医疗用品。 |
| POM | 聚甲醛树脂 / 聚氧化甲烯树脂(缩醛) Polyfounoldehyde ResinPolyox Mothylene Resin | - 运输：门把零件、电动窗零件。 - 电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件、高级绝缘材料。 - 工业零件：机械零件、齿轮、把手、弹簧、滑轮、洁具部件、螺杆、金属代用品、弹性凸轮。 - 日用品：容器类。 - 建筑：窗帘滑动器、各种把手。 - 其它：玩具、各种成型品。 |
| PP | 聚丙烯(百折胶) Polypropylene | - 车辆零组件。 - 电气：电气绝缘材、电气制品之被覆、家电。 - 机械：机器包装薄皮。 - 建筑：水管。 - 日用品：瓶子、洗衣机、拉链、带、绳、洗脸盆、容器、食器、软片、高韧性、高温塑料袋、日用杂货。 - 其它：包装胶袋、玩具、医疗器材等各种成型品。 |
| PPO | 聚氧化二苯 Polyphenylene Oxide | 电脑、事务机器外壳、电子零件、电器开关等。 |
| PPS | 聚苯硫醚 Polyphenylene Sulfide Ether | - 汽车零件：阀、电子控制零件。 - 电机零件：录像机、连接器、线圈。 - 塑料泵。 - 软性印刷电路板材料。 |
| PS | 聚苯乙烯(硬胶、普通硬胶) General Purpose Polystyrene | - 电气：收音机外壳、电视柜、绝缘物。 - 机械：车尾灯、冷冻库壁。 - 建筑：百叶窗、隔热材、招牌隔音材、天花板、壁材。 - 日用品：杯子、玩具、文具、日用品、容器、各种箱子、牙刷、梳子、原珠笔。 - 其它：婴儿车、软垫用品。 |
| PSF | 聚砜 Polysulfone | - 电器零件：连接器、线圈、PC基板。 - 汽车、飞机零件、保险线、灯具、电气零件。 - 精密机器零件、手表外壳、钟表零件、照相机零件。 - 食品机器零件：酪农机械、冷解冻系统、热水开关。 - 医疗：义齿、注射筒、人工心脏。 |
| PTFE | 聚四氟乙烯 Polyterafluorethylene | - 电气：高级绝缘材料、绝缘管、电线、电器零件。 - 机械：轴承、输送带。 - 建筑：耐紫外线的建筑用具。 - 其它：耐药品的成型品。 |
| PU或PUR | 聚氨基甲酸酯 Polyurethane | 鞋底、椅垫、座垫、人造皮革、油漆、缓冲材、断热材、合成皮革、接着剂、涂料、寝具、浴用海绵。 |
| PVA | 聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol | - 电气：电线被覆。 - 机械：安全硝子的中间膜。 - 建筑：安全玻璃涂料。 - 日用品：合成纤维、接着剂、塑料皮。 - 其它：碱化PVA可作土壤改良剂。 |
| PVAC | 聚醋酸乙烯酯 Polyvinyl Acetate | - 机械：皮带。 - 建筑：涂料、地板、安全玻璃。 - 日用品：工作服、袜子、塑料手套。 - 其他：PVAL的原料、口香糖的原料、接着剂。 |
| PVDC | 聚乙烯甲醛 Polyvinylindene Chloride | - 机械：车用座垫。 - 建筑：防虫网、家具表层皮涂膜。 - 日用品：防湿纸、帐篷、唱片发泡体、软水管、食品包装。 - 其它：渔网、发泡体、耐药性成品。 |
| PVC | 聚氨乙烯原树脂(PVC粗粉) Polyvinyl Chluride Straight Resin | - 电气：电线被覆、电线管绝缘材料、胶带、电线。 - 机械：车用座垫、化学工厂配管、汽车零件。 - 建筑：水管、软管、硬管、窗框、板材、地板、屋顶材料、隔热材料。 - 日用品：手提袋、皮带、塑料鞋、桌巾、透明瓶子、电话机、 - 其它：吹筒、造鞋、胶瓶、玩具、农业用薄皮、涂料、药碇包装。 |
| SAN | 苯乙烯、丙烯睛共聚物(AB胶、SAN料、透明大力胶) Styrene Acrylonitrile Copolym | 餐具、日用品、透明装饰品。 |
| SP或SI | 硅酮塑料(或硅氧树脂) Silicone Plastics | 沉水马达、无油液压器、脱模剂、润滑剂、迫紧、防水剂、消泡剂、型材、接着剂。 |
| TPE (TPR) | 热塑性弹性体 Thermoplastic Elastomers (Thermoplastic Rubber) | 汽车材料、油封、配管、电线电缆绝缘被覆、医疗器材等。 |
| TPU | TPU树脂 Thermoplastic Polyurethane | 皮革工业、接着剂、弹性纤维、橡胶业改质剂。 |
| UF | 膝-甲醛(膝醛树脂、尿素、尿素树脂、电玉) Urea Fomraldehyde | 餐具、装饰品、电器零件、配电器具、电话筒、汽车零件、合板、接着剂、涂料、按钮、容器、麻将牌、时针盘、筷子、衣扣、瓶盖等。 |
| UP | 不饱和聚酯(冷凝胶) Unsaturated Polyester | 装饰品、玻璃制品(如：游艇、汽车外壳)、构造材料、建筑材料、汽车零件、车体、屋顶材料、钮扣、安全帽、药筒等。 |