| 常用钢材对照表 |
| --- |
| 主要用途 | 瑞典一胜百 ASSAB | 德国德威 GSW DIN standard | 美国百禄 BOHLER AISI standard | 日本大同 DAIDO JIS standrad |  |
| 通用型预硬塑胶模具钢 | 618 618HH | 638 HRC25-29) |  | PXZ(27-34HS) PX4 HRC(30-33) PX5 HRC(30-33) |  |
| 高精密预硬镜面塑胶模具钢 | 718S (HB290-330) 718HH (HB330-370) | 2311 HRC(31-34) 2738 HRC(31-34) | P20 HRC(31-34) P20+Ni HRC(31-34) | NAK55 HRC(37-43) NAK80 HRC(37-43) |  |
| 预硬型镜面防酸塑胶模具钢 | S-136H (HB290-330) | 2316 HRC(30-32) | 420 HRC(31-34) | S-STAR HRC(30-34) G-STAR HRC(33-37) |  |
| 退火型镜面防酸塑胶模具钢 | S-136 退火状态 淬火温度 1000-1050 | 2083 退火状态 淬火温度 1000-1050 | 420 ESR 退火状态 淬火温度 1000-1050 |  |  |
| 压铸模具钢 | 8407 退火状态 淬火温度1020 | 2344 淬火温度1020 2714 淬火温度 830-870 | H13 淬火温度1020 L6 淬火温度 850-900 | SKD61 淬火温度1020 SKT4 淬火温度 850-900 |  |
| 不变形油钢 | DF2 淬火温度820 | 2510 淬火温度 780-820 | O1 淬火温度 780-820 | SKS 3 淬火温度 780-820 |  |
| 韧性高铬钢 | XW-41 淬火温度 1000-1050 | 2379 淬火温度 1000-1050 | D2 淬火温度 1000-1050 | SKD11 淬火温度 1000-1050 |  |
| 耐磨高铬钢 | XW-5 淬火温度 950-980 | 2080 淬火温度 940-960 | D3 淬火温度 940-960 | SKD1 淬火温度 940-960 |  |